编号：XK06-011

砂轮产品生产许可证实施细则

2016年9月30日公布                         2016年10月30日实施

国家质量监督检验检疫总局

目录

第一章 总则	1

第二章 发证产品及标准	1

第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料	5

第四章企业实地核查	11

第五章产品检验	11

第六章证书许可范围	15

第七章附则	16

附件1企业核查时准备书面材料清单	17

附件1-1企业生产砂轮产品主要工艺流程图	18

附件1-2企业生产砂轮产品生产设施和检验设施表	19

附件1-3企业生产砂轮产品生产场所示意图	20

附件1-4企业生产砂轮产品生产设备表	21

附件1-5企业生产砂轮产品检验设备表	22

附件1-6企业生产砂轮产品重要原材料明细表	23

附件1-7关键岗位专业技术人员表	24

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单	25

附件2砂轮产品生产许可证企业实地核查办法	26

附件3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表	34

附件4 生产许可证企业实地核查报告	35

附件5检验报告	36

附件6本实施细则与旧版细则主要内容对比表	40

砂轮产品生产许可证实施细则

# 第一章 总则

- 为了做好砂轮产品生产许可证审查工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施细则通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

- 本细则适用于砂轮产品生产许可的实地核查、产品检验等工作,应与通则一并使用。

- 砂轮产品由国家质量监督检验检疫总局发证。

# 第二章 发证产品及标准

- 本细则发证产品定义、范围及单元划分

（一）定义

根据GB/T 16458—2009 《磨料磨具术语》规定，砂轮是指用磨料和结合剂等制成的中央有通孔的圆形固结磨具。

（二）砂轮产品单元划分及说明见表1。

表1  砂轮产品单元及说明

| 序号 | 产品单元 | 单元产品说明 | 申请许可范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷结合剂（V）砂轮 | 用磨料和陶瓷结合剂(以陶瓷材料为主要原料的结合剂)制成的砂轮 | 企业按生产能力在申请书中填写单元产品申请许可范围，包括：外径（D）范围、厚度（T）范围、最高使用速度（V）范围、磨料粒度（F）范围、执行标准。 |
| 2 | 树脂结合剂（B）砂轮 | 用磨料和树脂结合剂(以合成树脂为主要原料的结合剂)制成的砂轮 |  |
| 3 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 用磨料、玻璃纤维增强网片及树脂结合剂制成的砂轮 | 企业按生产能力在申请书中填写单元产品申请许可范围，包括：外径（D）范围、厚度（T）范围、最高使用速度（V）范围、执行标准。 |
| 4 | 橡胶结合剂（R）砂轮 | 用磨料和橡胶结合剂(以人造或天然橡胶为主要原料的结合剂)制成的砂轮 |  |
| 注：单元产品申请许可范围填写示例： 示例一：陶瓷结合剂（V）砂轮D≤500mm、T≤40mm、V≤50m/s、F8及以细磨料粒度、GB/T2485—2008。 示例二：树脂结合剂（B）砂轮450mm≤D≤1000mm、T≤200mm、V≤80m/s、F150及以粗磨料粒度、GB/T 2485—2008、JB/T 3631—2005、JB/T 7983—2013。 示例三：纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮D≤400mm、T≤8mm、V≤70m/s、JB/T3715—2006、JB/T4175—2006。 示例四：橡胶结合剂（R）砂轮D≤500mm、T≤200mm、V≤35m/s、GB/T2485—2008。 |  |  |  |

- 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2  砂轮产品执行标准和相关标准

| 序号 | 标准代号、名称 | 产品单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陶瓷 结合剂（V）砂轮 | 树脂 结合剂（B）砂轮 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 橡胶 结合剂（R）砂轮 |
| 产品标准 |  |  |  |  |  |
| 1 | GB 2494—2014 固结磨具安全要求 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | GB/T 2484—2006 固结磨具一般要求 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | GB/T 2485—2008 固结磨具技术条件 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | GB/T 2490—2007 固结磨具硬度检验 | √ | √ |  |  |
| 5 | GB/T 2492—2003 普通磨具交付砂轮允许的不平衡量测量 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | GB/T 2493—2013 砂轮的回转试验方法 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | GB/T 2495—1996 普通磨具包装 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | GB/T 4127.1—2007 固结磨具尺寸第1部分:外圆磨砂轮(工件装夹在顶尖间) | √ | √ |  | √ |
| 9 | GB/T 4127.2—2007 固结磨具尺寸第2部分:无心外圆磨砂轮 | √ | √ |  | √ |
| 10 | GB/T 4127.3—2007 固结磨具尺寸第3部分:内圆磨砂轮 | √ | √ |  | √ |
| 11 | GB/T 4127.4—2008 固结磨具尺寸第4部分:平面磨削用周边磨砂轮 | √ | √ |  | √ |
| 12 | GB/T 4127.5—2008 固结磨具尺寸第5部分:平面磨削用端面磨砂轮 | √ | √ |  | √ |
| 13 | GB/T 4127.6—2008 固结磨具尺寸第6部分:工具磨和工具室用砂轮 | √ | √ |  | √ |
| 14 | GB/T 4127.7—2008 固结磨具尺寸第7部分:人工操纵磨削砂轮 | √ | √ |  | √ |
| 15 | GB/T 4127.8—2007 固结磨具尺寸第8部分:去毛刺、荒磨和粗磨用砂轮 | √ | √ |  |  |
| 16 | GB/T 4127.9—2007 固结磨具尺寸第9部分:重负荷磨削砂轮 |  | √ |  |  |
| 17 | GB/T 4127.12—2008 固结磨具尺寸第12部分:直向砂轮机用去毛刺和荒磨砂轮 | √ | √ |  |  |

表2 （续）

| 序号 | 标准代号、名称 | 产品单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陶瓷 结合剂（V）砂轮 | 树脂 结合剂（B）砂轮 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 橡胶 结合剂（R）砂轮 |
| 产品标准 |  |  |  |  |  |
| 18 | GB/T 4127.13—2008 固结磨具尺寸第13部分:立式砂轮机用去毛刺和荒磨砂轮 | √ | √ |  |  |
| 19 | GB/T 4127.14—2008 固结磨具尺寸第14部分:角向砂轮机用去毛刺、荒磨和粗磨砂轮 | √ | √ | √ |  |
| 20 | GB/T 4127.15—2007 固结磨具尺寸第15部分:固定式或移动式切割机用切割砂轮 |  | √ | √ | √ |
| 21 | GB/T 4127.16—2007 固结磨具尺寸第16部分:手持式电动工具用切割砂轮 |  | √ | √ | √ |
| 22 | GB/T 23541—2009 固结磨具磨钢球砂轮 | √ | √ |  |  |
| 23 | JB/T 3631—2005 普通磨具树脂重负荷磨削砂轮 |  | √ |  |  |
| 24 | JB/T 3715—2006 固结磨具修磨用钹形砂轮 |  |  | √ |  |
| 25 | JB/T 4175—2006 固结磨具纤维增强树脂切割砂轮 |  |  | √ |  |
| 26 | JB/T 6083—2006 固结磨具碾米砂轮 | √ | √ |  |  |
| 27 | JB/T 6353—2015 固结磨具树脂和橡胶薄片砂轮 |  | √ |  | √ |
| 28 | JB/T 7983—2013 固结磨具螺栓紧固砂轮 |  | √ |  | √ |
| 29 | JB/T 7992—2004 普通磨具外观、尺寸和形位公差试验方法 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | JB/T 8338—2012 固结磨具磨轴承球基面砂轮 |  | √ |  |  |
| 31 | JB/T 8373—2012 固结磨具蜗杆砂轮 | √ |  |  |  |
| 32 | JB/T 10039—2013 固结磨具深切缓进给磨砂轮 | √ |  |  |  |
| 33 | JB/T 10450—2015 固结磨具检验规则 | √ | √ | √ | √ |
| 34 | JB/T 11286—2012 固结磨具烧结刚玉砂轮 | √ |  |  |  |
| 35 | JB/T 11431—2013 固结磨具磨钢轨砂轮 |  | √ |  |  |
| 相 关 标 准 |  |  |  |  |  |
| 36 | GB/T 2478—2008 普通磨料棕刚玉 | √ | √ | √ | √ |
| 37 | GB/T 2479—2008 普通磨料白刚玉 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | GB/T 2480—2008 普通磨料碳化硅 | √ | √ | √ | √ |

表2 （续）

| 序号 | 标准代号、名称 | 产品单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陶瓷 结合剂（V）砂轮 | 树脂 结合剂（B）砂轮 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 橡胶 结合剂（R）砂轮 |
| 相 关 标 准 |  |  |  |  |  |
| 39 | GB/T 2481.1—1998 固结磨具用磨料粒度组成的检测和标记第1部分:粗磨粒F4～F220 | √ | √ | √ | √ |
| 40 | GB/T 2481.2—2009 固结磨具用磨料粒度组成的检测和标记第2部分:微粉 | √ | √ |  | √ |
| 41 | GB/T 24412—2009 磨料磨具用酚醛树脂 |  | √ | √ |  |
| 42 | JB/T 1189—2005 普通磨料锆刚玉 | √ | √ | √ |  |
| 43 | JB/T 3294—2005 普通磨料碳化硼 | √ | √ |  |  |
| 44 | JB/T 3629—2012 普通磨料黑刚玉 | √ | √ | √ |  |
| 45 | JB/T 7986—2001 普通磨料铬刚玉 | √ | √ |  |  |
| 46 | JB/T 7987—2012 普通磨料微晶刚玉 | √ | √ | √ | √ |
| 47 | JB/T 7996—2012 普通磨料单晶刚玉 | √ | √ | √ | √ |
| 48 | JB/T 12205—2015 普通磨料陶瓷刚玉 | √ |  |  |  |
| 49 | JB/T 11432—2013 固结磨具用玻璃纤维增强网片 |  |  | √ |  |
| 50 | JC/T859-2000 长石 | √ |  |  |  |
| 51 | GB/T1549-2008 纤维玻璃化学分析方法 | √ |  |  |  |
| 52 | GB/T16399-1996 粘土化学分析方法 | √ |  |  |  |

注：1、打“√”表示该产品单元应具备与之相对应的标准。

2、标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行。

# 第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料

- 企业申请砂轮产品生产许可证，除按通则要求提交的材料外，应由企业提交符合产业政策自我承诺书。

根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005] 40号）及《产业结构调整指导目录 (2011年本) 》国家发改委2013年第21号令)的规定：禁止新建直径450毫米以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）制造项目。各省级质量技术监督部门自本细则实施之日起不得受理企业新建项目的直径450毫米以下各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）产品的生产许可证申请。

- 凡生产砂轮产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括：生产设施和检验设施、生产设备和工艺装备、检验设备，具体要求见表3-1至表3-3；重要的原材料和关键工序、质量控制点、特殊过程，具体要求见表3-4至表3-5。

（一）企业生产砂轮产品应具备的生产和检验的基础设施见表3-1。

表3-1   企业生产砂轮产品应具备的生产设施和检验设施

| 序号 | 产品单元 | 生产设施名称 | 设施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有单元 | 厂房设施： 1.原材料仓库、成品仓库 2.混料区域、成型区域、干燥区域、烧成（硬化、硫化）区域、加工区域、检验区域、包装区域、工装区域 | 1.原材料仓库、成品仓库与生产区域隔离，并保留充足的工作通道； 2.各区域有明显区分标识，并保留充足的工作通道； 3.所有厂房无影响生产的漏雨漏水等隐患。 |
| 2 |  | 除尘或通风设施 | 应配备充足并正常运转，保证各生产区域内不得有生产和加工产生的粉尘和气体污染。 |
| 3 |  | 电、气设施 | 1.保障所有生产设施、设备正常运转； 2.符合用电安全规范要求。 |
| 4 |  | 液化气或天然气气瓶储存存放区 | 1.与原材料仓库、成品仓库及生产区域完全隔离； 2.保障空气流通。 |

（二）企业生产砂轮产品应具备的生产设备和工艺装备见表3-2。

表3-2   企业生产砂轮产品应具备的生产设备和工艺工装

| 产品单元 | 序号 | 工序名称 | 生产设备 | 工艺装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷结合剂（V）砂轮 | 1 | 结合剂配制 | 球磨混料机、滚筒式混料机或V型混料机 | 计时装置、筛分装置 |
|  | 2 | 混料 | 逆流混料机、顺流混料机、轮碾机、S型混料机或钟型混料机（浇注） | 计时装置、筛松装置 |
|  | 3 | 成型 | 油压机、多工位成型机组或模圈（浇注） | 模具和投(摊)料装置 |
|  | 4 | 干燥 | 干燥炉、干燥窑或干燥室 | 干燥架或干燥车、测温装置 |
|  | 5 | 烧成 | 隧道窑、车式窑或钟罩窑 | 窑车或拖车、温度控制系统 |
|  | 6 | 加工 | 外圆车床、平面车床、异型车床、外圆磨床、平面磨床、全加工机床、切割机、灌孔设备、涂孔设备、镶孔设备或钻孔设备等 | 刀架、卡具或磨轮(头) |

表3-2  （续）

| 产品单元 | 序号 | 工序名称 | 生产设备 | 工艺装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂结合剂（B）砂轮 | 1 | 混料 | 逆流混料机、顺流混料机或轮碾机 | 计时装置、筛松装置 |
|  | 2 | 成型 | 油压机或多工位成型机组 | 模具和投(摊)料装置 |
|  | 3 | 硬化 | 硬化炉或隧道窑（须能自动控温） | 砂轮架或窑车、温度控制系统 |
|  | 4 | 加工 | 外圆车床、平面车床、异型车床、外圆磨床、平面磨床、全加工机床、玻璃纤维绕线设备、切割机、灌孔设备、涂孔设备、镶孔设备或钻孔设备等。 | 刀架、卡具或磨轮(头) |
| 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 1 | 混料 | 逆流混料机、顺流混料机或轮碾机 | 计时装置、筛松装置 |
|  | 2 | 成型 | 多工位成型机组或油压机 | 模具和投(摊)料装置 |
|  | 3 | 硬化 | 硬化炉或隧道窑（须能自动控温） | 砂轮架或窑车、温度控制系统 |
| 橡胶结合剂（R）砂轮 | 1 | 混料 | 对辊混料机或S型混料机 | 计时装置、筛松装置 |
|  | 2 | 成型 | 油压机、挤压机、滚压机或冲压机 | 模具和投(摊)料装置 |
|  | 3 | 硫化 | 硫化炉（罐）（须能自动控温） | 砂轮架、温度控制系统 |
|  | 4 | 加工 | 外圆车床、平面车床、异型车床、外圆磨床、平面磨床、全加工机床等 | 刀架、卡具或磨轮(头) |

注：本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

（三）企业生产砂轮产品应具备的检验设备见表3-3。

表3-3企业生产砂轮产品应具备的检验设备及检验类别

| 序号 | 产品单元 |  |  |  | 检验 项目 | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 | 检验类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 陶瓷 结合剂（V）砂轮 | 树脂结合剂（B）砂轮 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 橡胶 结合剂（R）砂轮 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | √ | √ | √ | √ | 回转 强度 | GB 2494—2014 GB/T 2493—2013 | 回转试验机 | 转速相对误差±1.5%，主轴 径向圆跳动≤0.07mm，空载 噪音≤85dB(A)， 测量范围覆盖相关产品 | 出厂检验 | 无级调速装置、转速测控装置、定时装置（自动计时、自动降速）、卡盘 |
| 2 | √ | √ |  |  | 硬度 | GB/T 2490—2007 | 喷砂硬度机 | 0.01mm | 出厂检验 | 校正玻璃、标准规定的石英砂 |
|  |  |  |  |  |  |  | 洛氏硬度计 | 1HR |  | 标准块、钢球压头 |
| 3 | √ | √ | √ | √ | 不平 衡量 | GB/T 2492—2003 | 平衡器 | 灵敏阈≤160gmm | 出厂检验 | 平衡轴、平衡砝码（橡皮泥）、天平、框式水平仪 |
| 4 | √ | √ | √ | √ | 外形 尺寸 及 形位 公差 | JB/T 7992—2004 | 圆跳动仪 | 0.01mm | 出厂检验 |  |
| 5 | √ | √ | √ | √ |  |  | 磨具光滑极限量规、螺纹塞规 | 专用 | 过程检验、出厂检验 |  |
| 6 | √ | √ | √ | √ |  |  | 游标卡尺 | 0.02mm | 过程检验、出厂检验 |  |
| 7 | √ | √ | √ | √ |  |  | 刀口尺 | / | 出厂检验 |  |

表3-3（续）

| 序号 | 产品单元 |  |  |  | 检验 项目 | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 | 检验类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 陶瓷 结合剂（V）砂轮 | 树脂结合剂（B）砂轮 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 橡胶 结合剂（R）砂轮 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | √ | √ | √ | √ | 外形 尺寸 及 形位 公差 | JB/T 7992—2004 | 塞尺 | / | 出厂检验 |  |
| 9 | √ | √ | √ | √ |  |  | 钢直尺或卷尺 | 1mm | 过程检验、出厂检验 |  |
| 10 |  |  | √ |  | 侧向 负荷 能力 | GB 2494—2014 JB/T 10450—2015 | 单点侧向负荷试验机 | 主轴径向圆跳动≤0.03mm，空载转速误差率≤±3%，压力测量误差≤5N | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三点侧向负荷试验机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侧向抗冲击试验机 | 主轴径向圆跳动≤0.03mm，空载转速误差率≤±3% |  |  |

注：1. 打“√”表示该产品单元应具备与之相对应的检验设备。

2.本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

3.检验设备应按企业申请的许可范围具体确定。

4.侧向负荷能力检验设备企业可不具备，允许企业按照JB/T 10450—2015规定的频次进行委托检验。

（四）企业生产砂轮产品重要的原材料见表3-4。

表3-4 企业生产砂轮产品重要原材料

| 序号 | 产品单元 | 重要原材料名称 | 依据标准或主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有单元 | 普通磨料棕刚玉 | GB/T 2478—2008 |
| 2 | 所有单元 | 普通磨料白刚玉 | GB/T 2479—2008 |
| 3 | 所有单元 | 普通磨料碳化硅 | GB/T 2480—2008 |
| 4 | 陶瓷结合剂（V）砂轮、树脂结合剂（B）砂轮、纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 普通磨料锆刚玉 | JB/T 1189—2005 |
| 5 | 陶瓷结合剂（V）砂轮 | 长石 | JC/T859-2000 |
| 6 | 陶瓷结合剂（V）砂轮 | 硼玻璃 | GB/T1549-2008 |
| 7 | 陶瓷结合剂（V）砂轮 | 粘土 | GB/T16399-1996 |
| 8 | 树脂结合剂（B）砂轮、纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 磨料磨具用酚醛树脂 | GB/T 24412—2009 |
| 9 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 固结磨具用玻璃纤维增强网片 | JB/T 11432—2013 |

（五）砂轮产品关键工序、质量控制点、特殊过程见表3-5

表3-5   砂轮产品关键工序、质量控制点、特殊过程

| 序号 | 产品单元 | 关键工序 | 质量控制点 | 特殊过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷结合剂（V）砂轮 | 1.混料 2.成型 3.烧成 | 1.混料 2.成型 | 烧成 |
| 2 | 树脂结合剂（B）砂轮 | 1.混料 2.成型 3.硬化 | 1.混料 2.成型 | 硬化 |
| 3 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 1.混料 2.成型 3.硬化 | 1.混料 2.成型 | 硬化 |
| 4 | 橡胶结合剂（R）砂轮 | 1.混料 2.成型 3.硫化 | 1.混料 2.成型 | 硫化 |

- 申请发证、证书延续、许可范围变更（许可范围变更的情形含：生产工艺发生变化、企业生产场所迁移、增加生产线、增加产品单元、因改制、重组、兼并收购等原因重新设立企业等）需要进行实地核查和产品检验，企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第七条要求和实际情况填写下列企业资料，实地核查时提交审查组现场核查：

- 企业生产砂轮产品主要工艺流程图 (见附件1-1)；

（二）企业生产砂轮产品生产设施和检验设施表(见附件1-2)和生产场所示意图(见附件1-3)；

（三）企业生产砂轮产品生产设备表(见附件1-4)；

（四）企业生产砂轮产品检验设备表(见附件1-5)；

（五）企业生产砂轮产品重要原材料明细表 (见附件1-6)；

（六）关键岗位专业技术人员表(见附件1-7)；

（七）产品技术文件和工艺文件清单(见附件1-8)。

# 第四章企业实地核查

- 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

- 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

- 审查组现场按照本细则第八条要求对企业准备的所有相关材料（见附件1-1～附件1-8）进行核实。

- 审查组现场按照《砂轮产品生产许可证企业实地核查办法》(见附件2)进行实地核查，并做好记录，形成《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》(见附件3)，完成《生产许可证企业实地核查报告》(见附件4)。

- 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件1-1～附件1-7、附件2、附件3和附件4）一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国工业产品生产许可证审查中心（以下简称全国许可证审查中心）各一份。

- 实地核查判定原则

（一）审查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。

（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题。

（三）核查结论的确定原则：

实地核查按产品单元审查，未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元不合格。

# 第五章产品检验

- 抽样规则

实地核查合格的企业，审查组按检验样品数量一览表的规定（见表4），在企业自检合格的产品中实施抽样，并填写抽样单（见表5）。

企业应在7日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省级许可证主管部门网上查询自主选择）。

表4检验样品数量一览表

| 序号 | 产品单元 | 抽检样品种类 | 抽样基数/片 | 样品数量/片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷结合剂（V）砂轮 | GB/T 2485—2008 | ≥20 | 10 |
|  |  | GB/T 23541—2009 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 6083—2006 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 8373—2012 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 10039—2013 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 11286—2012 | ≥20 | 10 |
| 2 | 树脂结合剂（B）砂轮 | GB/T 2485—2008 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 3631—2005 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 6083—2006 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 6353—2015 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 7983—2013 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 8338—2012 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 11431—2013 | ≥20 | 10 |
| 3 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | GB/T 2485—2008 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 3715—2006 | ≥100 | 10 |
|  |  | JB/T 4175—2006 | ≥100 | 10 |
| 4 | 橡胶结合剂（R）砂轮 | GB/T 2485—2008 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 6353—2015 | ≥20 | 10 |
|  |  | JB/T 7983—2013 | ≥20 | 10 |
| 1.抽样要求 （1）申请取证企业提供的被抽产品必须是工厂自抽样之日起前推一年以内生产并经企业检验合格入库的产品； （2）每个产品单元按企业申请许可范围内执行标准的产品抽样； （3）抽样应包括所申请的最大外径、最大厚度、最高使用速度的产品； （4）一种型号规格产品的抽样基数不足时，可与用途相同、型号相同的另一种规格产品组合抽样（但组合样不得超过两种规格。不同用途、型号的产品不得组合）； （5）陶瓷结合剂（V）砂轮和树脂结合剂（B）砂轮的磨料粒度范围包含F36～F150或（和）F180～F1200时，抽样应包括F36～F150或（和）F180～F1200粒度范围的产品； （6）抽检样品不符合以上要求的，企业实地核查结果判为不合格，该产品单元不合格。 2.抽样方法 （1）采取随机抽样的方法，使抽取的样品具有代表性，不允许抽样人员主观指定抽样样品； （2）抽取的样品均应加盖封章，并采用专用封条加封。申请取证企业应采取可靠的防损措施，保护封条和样品，以免运输、搬运过程中被损坏，如有损坏按产品检验不合格论处。 |  |  |  |  |

表5 砂轮产品生产许可证抽样单

编号：

| 企业情况 | 申请单位(盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 样品情况 | 产品名称 |  |  |  |  |  | 产品单元 |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行 标准 | 样品 数量 （片） |  | 抽样 基数 （片） |  |  |  | 生产 日期 | 用途 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样地点 |  |  |  |  | 抽样日期 |  |  |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 封样情况 |  |  | 封样方式：封章、封条。 封章位于样品表面，封条位于（封条号：） 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样方式 | □审查组抽样□免实地核查企业抽样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样人员 （签字） |  |  | - 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业代表 （签字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.请企业在实地核查合格后7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。 2.本单一式四份，全国许可证审查中心、审查部、企业、检验机构各一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.砂轮产品生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业抽样，均应填写此抽样单。

2.执行标准为本细则要求该产品执行的标准。

- 需要到生产现场进行检验的，由企业自主选择发证检验机构，发证检验机构可在企业生产现场开展产品检验。

检验的样品若包括D≥500mm或样品总质量大于50kg不便运输的砂轮，企业可申请现场检验。企业申请现场检验的，则样品就地封存待检；企业在实地核查合格后7日内将抽样单送达发证检验机构，由该检验机构入厂检验。样品应妥善保管，以免受损。

- 企业延续符合免实地核查要求、在获证产品单元内增加许可范围的，均不进行实地核查只进行产品检验，企业应在申请受理之日起7日内，按本细则第十五条中表4要求自行抽封样品、填写抽样单（表5），自主选择发证检验机构送样，同时将抽样单和检验委托合同寄送砂轮产品审查部。企业对所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。

企业抽检样品不符合表4要求的，产品检验结果判为不合格，该产品单元不合格。

需要生产现场检验的，企业自主选择发证检验机构进行现场检验。

- 砂轮产品生产许可证发证检验项目、依据标准见表6。

表6砂轮产品生产许可证检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准 | 检验方法依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  | GB/T 2485—2008 GB/T 23541—2009 JB/T 3631—2005 JB/T 3715—2006 JB/T 4175—2006 JB/T 6083—2006 JB/T 6353—2015 JB/T 7983—2013 JB/T 8338—2012 JB/T 8373—2012 JB/T 10039—2013 JB/T 11286—2012 JB/T 11431—2013 | JB/T 7992—2004 |
| 2 | 外观 | 黑心 |  |  |
| 3 |  | 裂纹 |  |  |
| 4 |  | 夹杂 |  |  |
| 5 |  | 发泡 |  |  |
| 6 |  | 哑声 |  |  |
| 7 | 外形尺寸 | 外径 |  |  |
| 8 |  | 厚度 |  |  |
| 9 |  | 磨曲轴砂轮厚度 |  |  |
| 10 |  | 磨沟道砂轮厚度 |  |  |
| 11 |  | 孔径 |  |  |
| 12 | 形位公差 | 端面圆跳动 |  |  |
| 13 |  | 径向圆跳动 |  |  |
| 14 |  | 平面度 |  |  |
| 15 |  | 平行度 |  |  |
| 16 |  | 同轴度 |  |  |
| 17 |  | 圆柱度 |  |  |
| 18 | 硬度 |  | GB/T 2490—2007 | GB/T 2490—2007 |
| 19 | 不平衡量 |  | GB/T 2492—2003 | GB/T 2492—2003 |
| 20 | 回转强度 | 安全速度试验 | GB 2494—2014 | GB/T 2493—2013 |
| 21 |  | 破裂速度试验 | GB 2494—2014 |  |
| 注：具体检验项目及要求按相应的产品标准执行。 |  |  |  |  |

- 砂轮产品许可证检验综合判定原则：依据JB/T 10450—2015《固结磨具检验规则》进行判定。

- 检验报告

（一）发证检验机构应当在收到企业样品之日起15日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件6)一式四份(企业、发证检验机构、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份)。

（二）证书延续企业提供同单元产品6个月内（自检验报告签发日期起）省级以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该单元许可证产品检验。

# 第六章证书许可范围

- 企业申请的发证产品通过材料核实、现场实地核查和许可证产品检验合格、符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟确定产品生产许可范围，报送国家质量监督检验检疫总局批准。

- 产品生产许可范围的判定原则及示例

产品单元经实地核查合格，且抽样产品检验合格，则证书许可范围为该单元砂轮产品；反之实地核查不合格或产品检验不合格，则产品单元不合格。

砂轮产品生产许可证证书产品许可范围示例：

示例1：

产品名称：砂轮  产品明细：陶瓷结合剂（V）砂轮  D≤500mm、T≤40mm、V≤50m/s、F8及以细磨料粒度、GB/T2485—2008。

示例2：

产品名称：砂轮产品明细：树脂结合剂（B）砂轮  450mm≤D≤1000mm、T≤200mm、V≤80m/s、F150及以粗磨料粒度、GB/T 2485—2008、JB/T 3631—2005、JB/T 7983—2013。

证书产品明细内容示例见表7。

表7证书产品明细内容示例

| 示例 | 产品单元 | 企业申请内容 | 实地核查结果 | 产品检验结果 | 确认证书产品许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷结合剂（V）砂轮 | 陶瓷结合剂（V）砂轮D≤500mm、T≤40mm、V≤50m/s、F8及以细磨料粒度、GB/T2485—2008。 | 陶瓷结合剂（V）砂轮单元实地核查结论合格 | 所有抽取样品检验结果合格 | 陶瓷结合剂（V）砂轮D≤500mm、T≤40mm、V≤50m/s、F8及以细磨料粒度、GB/T2485—2008。 |
| 2 | 树脂结合剂（B）砂轮 | 树脂结合剂（B）砂轮 450mm≤D≤1000mm、T≤200mm、V≤80m/s、F150及以粗磨料粒度、GB/T 2485—2008、JB/T 3631—2005、JB/T 7983—2013。 | 树脂结合剂（B）砂轮单元实地核查结论合格 | 所有抽取样品检验结果合格 | 树脂结合剂（B）砂轮 450mm≤D≤1000mm、T≤200mm、V≤80m/s、F150及以粗磨料粒度、GB/T 2485—2008、JB/T 3631—2005、JB/T 7983—2013。 |
| 3 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 D≤400mm、T≤8mm、V≤70m/s、JB/T3715—2006、JB/T4175—2006 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮单元实地核查结论合格 | 所有抽取样品检验结果合格 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 D≤400mm、T≤8mm、V≤70m/s、JB/T3715—2006、JB/T4175—2006 |
| 4 | 橡胶结合剂（R）砂轮 | 橡胶结合剂（R）砂轮 D≤500mm、T≤200mm、V≤35m/s、GB/T2485—2008 | 橡胶结合剂（R）砂轮单元实地核查结论合格 | 所有抽取样品检验结果合格 | 橡胶结合剂（R）砂轮 D≤500mm、T≤200mm、V≤35m/s、GB/T2485—2008 |

注：最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。

# 第七章附则

- 砂轮产品审查部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室砂轮产品审查部设在国家磨料磨具质量监督检验中心

地址：河南省郑州市高新技术开发区梧桐街121号

邮政编码：450001

电话：0371-67657910

传真：0371-67658535

电子信箱：bh@zzsm.com

联系人：包华

- 本实施细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

- 本实施细则自2016年10月30日起实施，原《砂轮产品生产许可证实施细则》作废。

# 附件1

# 企业核查时准备书面材料清单

附件1-1企业生产砂轮产品主要工艺流程图

附件1-2企业生产砂轮产品生产设施和检验设施表

附件1-3企业生产砂轮产品生产场所示意图

附件1-4企业生产砂轮产品生产设备表

附件1-5企业生产砂轮产品检验设备表

附件1-6企业生产砂轮产品关键件明细表

附件1-7关键岗位专业技术人员表

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单

企业名称：                          （盖章）

企业代表签字：                       年  月  日

审查组确认签字：                 年  月  日

本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查部、审查中心各一份，企业加盖骑缝章。

附件1-1

# 企业生产砂轮产品主要工艺流程图

第页共页

| 企业申请填写内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| 产品单元 |  |  |  |
| 工艺流程图 （企业填写） | (以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点、特殊过程。) |  |  |
| 现场核查后填写内容 |  |  |  |
| 审查组 核查确认 | 经核查，该企业生产产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点、特殊过程进行了识别，审查组予以确认。 |  |  |

注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；

2. 如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

附件1-2

# 企业生产砂轮产品生产设施和检验设施表

| 序号 | 产品单元 | 生产设施名称 | 设施特征及用途描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业多场所的均应填写；

附件1-3

# 企业生产砂轮产品生产场所示意图

第页共页

| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  |  |  |
| （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等） |  |  |  |

注：多场所的均应分别绘制；

附件1-4

# 企业生产砂轮产品生产设备表

| 序号 | 产品单元 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所；

附件1-5

# 企业生产砂轮产品检验设备表

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准 | 检验设备名称 | 设备规格型号 | 设备编号 | 精度或测量范围 | 用途 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进货检验 | 过程检验 | 出厂检验 | 型式检验 | 定期检验 |  |

注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所；

附件1-6

企业生产砂轮产品重要原材料明细表

生产企业名称：

生产地址：

| 名 称 | 执行标准 | 技术要求 | 生产方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |

注：按单元填写本表，如两个单元产品填写的内容完全相同，可合填写1张；

附件1-7

# 关键岗位专业技术人员表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点、特殊过程）操作工等，均应列入此表。

附件1-8

# 产品技术文件和工艺文件清单

| 序号 | 产品单元 | 技术文件/工艺文件名称 | 文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。

附件2

# 砂轮产品生产许可证

# 企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

国家质量监督检验检疫总局

应用说明

1. 本办法核查内容分为6大部分19条46款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。

4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查19条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表》。

| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 营业执照 | 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； | 是； 否： | 符合 不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可； 2.核查内容3）～5）款，任何一款为“否”，则结论为不符合； 3. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 |
|  |  | 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案）； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 4）经营范围是否涵盖申请许可证产品； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 5）是否在有效期限内。 | 是； 否： |  |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |
| 2.1 | 最高管理者 | 6）是否具有相关法律法规知识：了解质量法、标准化法、计量法、安全生产法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等），了解“实施细则”的内容和要求； | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
|  |  | 7）是否具有一定的产品技术知识：了解产品标准、主要性能指标、工艺流程和检验要求等； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 8）是否具有一定的质量管理知识，了解作为最高领导者在质量管理中的职责与作用。 | 是； 否： |  |  |
| 2.2 | 技术人员 | 9）是否熟悉自己的岗位职责；是否具有砂轮相关专业技术知识，是否培训合格，是否具有指导和解决生产过程中技术方面问题的能力； | 是； 否 | 符合 建议改进 |  |
|  |  | 10）是否熟悉相关产品标准，了解产品主要性能指标和检验要求等。 | 是； 否 |  |  |
| 2.3 | 检验人员 | 11）是否熟悉自己的岗位职责；是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 1.检验人员未经培训，不熟悉产品标准和检验方法标准，则判不符合； 2.检验人员操作主要出厂检验项目（如回转强度、硬度、不平衡量、孔径等）不正确，则判不符合。 |
|  |  | 12）检验人员是否经过砂轮检验知识、标准的培训和考核合格，并经授权；各工序是否有相应的检验人员； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 13）现场观察检验人员进行原材料、外购件、成型模具的进货检验、半成品过程检验、成品的出厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 | 是； 否 |  |  |
| 2.4 | 操作工人 | 14）现场核查每一关键工序(质量控制点、特殊过程)实际生产操作情况，工人是否能熟练地操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 关键工序(质量控制点、特殊过程)工人操作均不正确，则判不符合。 |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础设施 | 15）是否具备《细则》表3-1规定、满足其生产所需的工作场所和设施； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容15）和16）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于17）款维护和运行不影响正常生产的情形。 需拍照留存 |
|  |  | 16）是否具备《细则》表3-1规定、满足其采购原材料、外购件、成型模具的进货检验，半成品过程检验，成品出厂检验所需的工作场所和设施； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 17）生产和检验设施是否维护完好，运行正常。 | 是； 否： |  |  |
| 3.2 | 设备工装 | 18）企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容18）和19）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于20）款。 需拍照留存 |
|  |  | 19）其性能和精度应能满足生产合格产品的要求，并运行正常； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 20）生产设备和工艺装备是否按维护保养制度和计划的要求维护完好。 | 是； 否： |  |  |
| 3.3 | 检验设备 | 21）企业是否具有《细则》表3-3规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备；是否与生产规模相适应； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容21）、22）和24）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2.建议改进选项仅适用于23）款维护情形。 需拍照留存 |
|  |  | 22）其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求，按规定的周期检定或校准合格，并运行正常； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 23）检验仪器设备是否按维护保养制度和计划的要求维护完好，并在检定或校准有效期内使用；是否进行自校并保存有自校记录； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 24）检验仪器设备必须自有，不允许租赁或共建。 | 是； 否： |  |  |
| 4 | 产品标准和相关标准 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品标准 | 25）是否有《细则》表2所列的与申请取证产品应执行的现行有效的产品标准。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 没有所申请取证产品的现行产品标准，则判不符合。 |
| 4.2 | 相关标准 | 26）是否有《细则》表2所列的与申请取证产品适用的相关标准。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 4.3 | 标准实施 | 27）是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 5 | 技术文件 |  |  |  |  |
| 5.1 | 工艺流程 | 28）是否绘制有工艺流程图；不同产品是否分别绘制工艺流程图； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容28）～32）款，均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 29）是否与其生产实际相吻合； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 30）生产工艺流程是否合理； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 31）是否按《细则》表3-5标明关键工序(质量控制点、特殊过程)； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 32）关键工序(质量控制点、特殊过程)识别是否充分适宜。 | 是； 否： |  |  |
| 5.2 | 技术工艺文件 | 33）对于本办法5.1中识别和确认的关键工序(质量控制点、特殊过程)，现场核查每一关键工序(质量控制点、特殊过程)，是否均编制有相关技术工艺文件。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 关键工序(质量控制点、特殊过程)无技术工艺文件，则判不符合。 |
|  |  | 34）技术工艺文件是否明确了具体的控制参数，其参数是否进行适宜的验证并正确（须贯彻执行产品标准）。 | 是； 否： |  |  |
| 5.3 | 检验文件 | 35）是否对采购重要原材料、外购件、成型模具的进货检验（或验证），半成品等生产过程检验，成品的出厂检验作出规定。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容35）和36）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 36）是否编制了原材料、外购件、成型模具、半成品、成品的检验规程，其内容是否完整正确（应包括产品图纸、原材料技术条件、成型模具技术条件、半成品技术条件、检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。 | 是； 否： |  |  |
| 6 | 生产过程控制 |  |  |  |  |
| 6.1 | 过程监控 | 37）是否对每一关键工序（质量控制点、特殊过程）制定了过程监控的制度，并对实际生产操作情况进行监控； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容37）～40）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 38）是否建立并保持了监控记录； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 39）监控记录载明信息反映实际生产操作是否正确、稳定。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 40）过程监控制度是否规定了对异常情况的处理方法和要求；如果监控发现不正确、不稳定，是否按文件规定及时采取纠正或预防措施。 | 是； 否： |  |  |
| 6.2 | 进货检验 | 41）采购的重要原材料、外购件、成型模具是否按规定进行检验或验证，并保留检验和验证记录。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 重要原材料未进行有效的检验或验证，则判不符合。 |
| 6.3 | 过程检验 | 42）生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录；是否对检验状态进行标识。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 全部未按规定进行检验，则判不符合。 |
| 6.4 | 出厂检验 | 43）产品是否按标准规定进行出厂检验，并保留检验记录。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 出厂检验应符合相关标准的规定。建议改进仅适用于记录不规范。 |
| 6.5 | 不合格品控制 | 44）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容44）～46）款均为否，则该项为不符合。 |
|  |  | 45）对检验中发现的不合格品是否按规定进行标识、隔离和处置，是否有效防止不合格品转入下道工序和出厂； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 46）不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验并保存记录。 | 是； 否： |  |  |

附件3

企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称：                                       产品单元：

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在选框中打“√” |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
| 审查组组长(签字)： 年 月 日 |  |  | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 审查组成员(签字)： 年 月 日 |  |  |  |

附件4
生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  | 电话： |  | 传真： |  |  |
| 产品单元（产品证书明细内容）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 | 审查组根据《砂轮产品生产许可证实施细则》，于年月日至年月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出： 符合_____条、不符合条、建议改进条。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：。（注：核查结论填写：合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  | 审查员证书编号 |
| 企业负责人签字 |  |  |  | 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

观察员(签字，如有)：                     年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延、拒绝核查或抽检样品不满足细则要求的情况等。

# 附件5

（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章）

# 检验报告

报告编号：

产品名称砂轮

产品单元

型号规格

受检单位 (与送样单上企业名称一致)

检验类别生产许可证检验

报告日期   (以签发日期为准)

检验机构名称

注意事项

- 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

- 检验报告涂改无效。

地址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联系人：

电话：

传真：

E－mail电子信箱:

××检验机构

检验报告

报告编号：××共×页第×页

| 产品名称 | (按《产品送样单》填写) | 商标 | (按《产品送样单》填写) |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | (按《产品送样单》填写) | 用途 | (按《产品送样单》填写) |
| 受检单位 名称 | (按《产品送样单》填写) |  |  |
| 受检单位 生产地址 | (按《产品送样单》填写) |  |  |
| 样品数量 | (按《产品送样单》填写) | 生产日期 | (按《产品送样单》填写) |
| 送样人员 | (按《产品送样单》填写) | 样品等级 | (按《产品送样单》填写) |
| 到样日期 | 收到样品的日期 | 检验日期 |  |
| 样品描述 | (对收到的样品基本情况作简单表述，如：封条完好、样品完整等。) |  |  |
| 检验依据 | 砂轮产品生产许可证实施细则规定的产品检验依据 |  |  |
| 检验结论 | (按照╳╳标准和本实施细则对该样品进行检验，检验结果均符合/╳╳项目不符合该标准和本实施细则规定的要求，判定该样品为合格/不合格。) 检验单位（检验专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

批准：审核：主检：

检验数据共×页第×页

附件6

本实施细则与旧版细则主要内容对比表

产品单元变化对比表

| 序号 | 新版 |  | 旧版 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品单元 | 申请许可范围 | 产品单元 | 产品规格 申请书填写说明 |  |
| 1 | 陶瓷结合剂（V）砂轮 | 企业按生产能力填写单元产品申请许可范围，包括：外径（D）范围、厚度（T）范围、最高使用速度（V）范围、磨料粒度（F）范围、执行标准 | 陶瓷结合剂砂轮 | D-外径 T-厚度 V-使用速度 F-磨料粒度（注1） JMD-精磨、专用砂轮外径 按企业生产能力填写产品规格：外径范围、最大厚度、最高使用速度、磨料粒度、精磨和专用砂轮的外径范围。 | 单元不变，许可范围表述有变化 |
| 2 | 树脂结合剂（B）砂轮 |  | 树脂结合剂砂轮 |  | 分离出纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮单元 |
| 3 | 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 | 企业按生产能力填写单元产品申请许可范围，包括：外径（D）范围、厚度（T）范围、最高使用速度（V）范围、执行标准。 |  |  | 从旧版树脂结合剂砂轮单元中分离出来设立独立单元 |
| 4 | 橡胶结合剂（R）砂轮 |  | 橡胶结合剂砂轮 | D-外径 T-厚度 V-使用速度 JMD-精磨、专用砂轮外径 按企业生产能力填写产品规格：外径范围、最大厚度、最高使用速度、精磨和专用砂轮的外径范围。 | 单元不变，许可范围表述有变化 |

注：本实施细则新列入发证的产品，自国家质量监督检验检疫总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。

产品标准变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） | 产品标准（新版） | 产品标准（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷结合剂(V)砂轮 树脂结合剂(B)砂轮 纤维增强树脂结合剂（BF）砂轮 橡胶结合剂(R)砂轮 | GB 2494—2014 GB/T 2493—2013 JB/T 10450—2015 | GB 2494—2003 GB/T 2493—1995 JB/T 10450—2004 | 变化 |
| 3 | 树脂结合剂(B)砂轮 橡胶结合剂(R)砂轮 | JB/T 6353—2015 JB/T 7983—2013 | JB/T 6353—2006 JB/T 7983—2001 | 变化 |
| 4 | 树脂结合剂(B)砂轮 | JB/T 8338—2012 | JB/T 8338—1996 | 变化 |
| 5 | 陶瓷结合剂(V)砂轮 | JB/T 8373—2012 | JB/T 8373—1996 | 变化 |
| 6 | 陶瓷结合剂(V)砂轮 | JB/T 10039—2013 | JB/T 10039—1999 | 变化 |
| 7 | 陶瓷结合剂(V)砂轮 | JB/T 11286—2012 | JB/T 2956.1—1999 | 变化 |
| 8 | 树脂结合剂(B)砂轮 | JB/T 11431—2013 |  | 新增 |